25.耐高温防火钢丝绳研究

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 咸阳宝石钢管钢绳有限 公司 |  | 社会统一信用代码 | 610400100008951 |
| 所属行业 |  | 制造业 |  | 技术领域 | 先进制造与自动化 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术 需求 情况 说明 | 需求 类别 |  | □技术研发（关键、核心技术） ☑产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |
|  | 需求 内容 |  | 需求解决的技术问题： 油田在井喷着火事故状态下，需要在井口灭火，现有的钢丝绳在此种极端条件下，只能使用10分钟。甲方希望采用隔热材料包覆或者耐高温喷涂或选用新材料等方式，研发一种新的耐高温钢丝绳，能够在1500℃的环境温度使用30分钟以上。 技术需求提出背景及技术应用领域： 全国各油气田的井喷失控与着火时有发生，特别是高压油气井井喷失控是极易发生的。石油勘探开发过程中，发生井喷失控着火，危害极大，井喷着火时，一般火柱高达50米以上，在高压下喷出的油气与空气混合燃烧，温度可达1000～1800℃。 石油天然气井喷灭火作业过程中,钢丝绳需在高温明火状态下对井口装置进行吊运, 现场明火温度高（约1500℃）。吊装作业过程中，现有钢丝绳作业可承受温度约300℃，同时，井喷灭火作业需进行喷水降温。 碳素钢钢丝绳的制绳钢丝为冷拉状态，一般而言，温度超过300度，钢丝金相组织会发生变化，抗拉强度随之降低。石油天然气井喷灭火作业过程中,钢丝绳经过井喷高温和喷水冷却，短时间将出现钢丝组织变化，目前常规钢丝绳使用约10分钟后，钢丝绳会失效变脆甚至断裂，作业存在很大安全风险。为了有效延长钢丝绳在高温的使用寿命，保障安全作业，急需研究耐高温防火特殊复合型钢丝绳。 技术难点 （1）耐火材料性能对比研究，解决钢丝绳用耐高温材料，解决耐火材料； （2）进行多种合金材料及普通碳钢的高温1500℃拉力、扭转试验； （3）进行多种合金材料及普通碳钢的高温水冷拉力、扭转试验； （4）拟研究基本技术参数 ① 钢丝绳直径：D28.0mm；； ② 钢丝绳结构：6×37M-IWRC ③ 钢丝绳强度级别：1770MPa～1960MPa，具体强度根据吊装设计要求； ④ 钢丝绳长度：约200米； ⑤ 执行标准：GB/T 8918 2006； ⑥ 钢丝绳用途加压小钩吊装钢丝绳。 主要技术经济指标 ①完成耐高温防火钢丝绳研制，进行D28mm耐高温防火钢丝绳样品试制； ②形成耐高温防火钢丝绳设计、生产控制技术包一套； ③试制耐高温防火钢丝绳在井喷灭火中应用，满足油气田井喷灭火使用要求。 其他（预期成果） （1）完成72A钢丝绳的高温下力学性能变化与组织分析； （2）完成镍基、钼基等高温合金材料高温下力学性能变化与组织分析； （3）隔热包覆材料的高温下隔热效果研究； （4） 完成委托全部实验，提供实验方案、结果和分析报告。 |  |  |
| 技术 需求 情况 说明 | 现用 基础 |  | 开展的工作 （1）依据相关标准，设计实验方案，研究钢丝绳72A或82B材料在不同温度下（1500℃以内，及不同高温下水冷）的抗拉强度和扭转变化情况，并分析其性能及组织变化规律； （2）试验隔热材料的隔热效果（1500℃以内），给出在1500℃以内温度隔热时间； （3）依据相关标准，设计实验方案，向公司提供镍基、钼基和其他新材料进行高温（1500℃以内，及不同高温下水冷）力学实验，分析其抗拉强度、扭转变化情况和组织变化情况，搞清高温下的力学性能； （4）设计实验方案，选用公司钼基、镍基、钨基等不同材料捻制钢丝股进行高温力学性能试验（1500℃以内），分析其拉力变化，寻找一种能满足高温油井工况条件下的性能的钢丝绳； （5）最终确定选用方案（最终确定材料后，试验需完成1500℃（含高温水冷），时间30分钟的耐高温力学与性能试验），提供详细的实验数据，为最终耐高温钢丝绳的制备提供技术支持。 所处阶段 目前找到了镍基、钼基在内的7种耐高温合金材料，以及常规材质的72A高碳钢丝，共计8种金属材料，现在缺少1500℃的高温拉力试验机及高温扭转试验机，并进行相关组织成分的分析得检测设备。 投入资金和人才 资金投入：为中石油集团公司直属项目开发，项目共计投入300万元，其中资本化投入100万元，费用化投入110万元，企业配套投入90万元。 人才投入：中石油统一招聘两名金属材料专业的研究生，或与高校合作，完成在校研究生的实习（实训）任务，并与高校教授合作，完成本次项目的联合开发。 仪器设备 1500℃高温拉力试验拉力机、1500℃高温扭转试验拉力机、光谱成分分析仪、扫描隧道显微镜等。 生产条件 本专题以中国石油现有工艺装置和产品为基础，根据产品性能要求对钢丝绳工艺进行改进，对耐高温防火材料及钢丝绳复合工艺进行研究，形成钢丝绳耐高温防火专用技术，开发出耐高温防火钢丝绳，满足油气田井喷灭火作业使用要求，在加压小钩吊装、大钩吊装及起重机钢丝绳中逐步推广应用。 其他 无 |  |  |
| 产 学 研 合 作 需 求 | 需求 描述 |  | 依托双方各自优势，解决本企业发展中存在的关键技术与实际问题，促进企业高质量发展，提升企业核心竞争力；加强学生专业实践教学、教师的专业教学与生产实际相结合，促进高等教育人才培养目标的实现，更好地发挥高等学校服务社会职能，做到学校和企业在人才培养、科学研究、生产实践、市场资源、实践教学等方面的优势互补，实现共赢。 |  |  |
|  | 合作 方式 |  | □技术转让 □技术入股 ☑联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |